Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту автомобильных дорог в городе Рубцовске Алтайского края | 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем работ:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м² | м² | 1200 |

2. Требования  к технологиям и методам производства работ, к качеству восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии.

2.1. Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

2.2. Выполнение работ по восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением струйно-инъекционной технологии должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица № 2).

2.3. Для восстановления  асфальтобетонного покрытия используется струйно-инъекционная технология с использованием щебня фракции 4-11,2 мм, обработанного битумно-дорожной эмульсией.   Струйно-инъекционная технология обеспечивает высокое качество очистки основания воздушной струей. За счет подачи смеси-эмульсии специальным насосом, а щебня высокоскоростной воздушной струей обеспечивается ее хорошее уплотнение и разравнивание, т.е. отпадает необходимость в планировке и уплотнении уложенной смеси мотокатками и виброплитами. Подгрунтовка краев дефекта покрытия битумной эмульсией и заключительная обработка поверхности сухим щебнем позволяет обходиться без трудоемкой операции обрубки краев, а также создает износоустойчивый слой на отремонтированном участке.

Перед началом работ поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли продувкой сжатым воздухом.

После очистки производится подгрунтовка дна и стенок выбоин битумной эмульсией; заполнение выбоин кубовидным мытым щебнем фр. 4-11,2 мм с послойной проливкой битумной эмульсией, посыпка заделанной выбоины щебнем. В качестве минерального материала в смеси используется соответствующий требованиям            ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования.» щебень фракции 4-11,2 мм.

После заполнения выбоины черным щебнем поверхность отремонтированного участка засыпается белым щебнем для предотвращения прилипания черного щебня к колесам проходящих автомобилей. Окончательное до уплотнение происходит под действием движущихся по отремонтированному участку транспортных средств.

2.4. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, информируя о результатах контроля Заказчика. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материал бракуют и возвращают поставщику с представлением рекламации.

2.5. Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и  качество выполненных работ согласно нормативным документам, указанным в перечне работ.

2.6. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все изменения в объемах и  технологии производства работ предусмотренные нормативно-технической документацией.

2.7. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.8. Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, улично-дорожная сеть города Рубцовска по заявкам Заказчика. Заявки направляются Подрядчику по средствам электронной почты, а также дублируются по телефону.

3. Требования к безопасности выполняемых работ:

3.1. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД: проект организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ, ограждение мест работ, сроки проведения работ и обеспечить их соблюдение.

3.2. При проведении ремонтных работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках проведения работ (до их начала) устанавливают технические средства организации дорожного движения согласно проекту организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ.

3.3. Работы производятся в соответствии со СП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица № 2), с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

4. Перечень нормативных документов при выполнении работ по текущему ремонту дорог города

Таблица №2

| № п/п | № нормативного документа | Наименование норматива |
| --- | --- | --- |
| 1. | 196-ФЗ от 10.12.1995 | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» |
| 2. | 257-ФЗ от 08.11.2007 | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3. | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. |
| 4. | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 5. | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 6. | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия |
| 7. | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
| 8. | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 9. | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 10. | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 11. | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 |